MVX 500 4T 15W-50

Полусинтетическое масло для мотоциклов с 4-тактными двигателями

### ПРИМЕНЕНИЕ

Высокоэффективная смазка двигателя в любых условиях эксплуатации, включая  самые экстремальные условия, и в любое время года.

Смазка также встроенных коробок передач, обеспечивая надлежащую защиту узла «коробка/сцепление» (допуски и одобрения JASO MA2)

Подходит для всех типов мотоциклов (родстеры, дорожные мотоциклы, мотоциклы индивидуальной переделки, мотоциклы GT или спортивные мотоциклы).

| ТИПИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | Единицы измерения | 15W-50 |
| --- | --- | --- |
| Плотность при 20°C | кг/м3 | 875 |
| Вязкость кинематическая при 40°C | мм2/с | 130 |
| Вязкость кинематическая при 100°C | мм2/с | 17,9 |
| Индекс вязкости |  | 153 |
| Температура застывания | °C | - 36 |
| Температура вспышки (PMCC) | °C | > 210 |
| Динамическая вязкость при - 25°C | мПА*с (сП) | 5300 |

Приведенные в таблице данные основаны на тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Класс вязкости 15W-50 обеспечивает оптимальную смазку при высоких температурах для безотказной работы мотора в высокотемпературных режимах

- Отличные моющие и диспергирующие свойства.

- Высокие фрикционные свойства позволяют избегать «проскальзывания сцепления».

- Высокоэффективная защита двигателя и коробки передач от износа.

- Поддержание двигателей  в чистом состоянии, что способствует  удалению загрязняющих веществ при сливе масла.

- Низкая летучесть позволяет уменьшить расход масла

### СПЕЦИФИКАЦИИ И ОДОБРЕНИЯ

| MVX 500 4T 10W-40 официально одобрено: | MVX 500 4T 10W-40 соответствует требованиям спецификаций: |
| --- | --- |
| JASO MA2 | API SL |